## Slide 1: OD Measurements

## Slide 2
135 deg
E1
E2
E

## Slide 3: Very Rough Calculation
β22 ~ 0.02/V
α ~ 0.5*105/cm
Neglect polarization

## Slide 4
Literature: armchair BPVE , no zigzag BPVE

## Slide 5
1
2
3
4
7
6
5
8
x
4
5
6
7
8
9
10
Electrode width: 2 um
 | Distance (um) | 
1_2 | 4 | 
1_3 | 11 | 
1_4 | 14 | 
1_5 | 28 | 
1_6 | 38 | 
1_8 | 61 | 
2_3 | 5 | 
2_4 | 13 | 
2_5 | 22 | 
2_6 | 32 | 
2_8 | 55 | 
3_4 | 6 | 
3_5 | 15 | 
3_6 | 25 | 
3_8 | 48 | 
4_5 | 7 | 
4_6 | 17 | 
4_8 | 40 | 
5_6 | 8 | 
5_8 | 31 | 
6_8 | 21 | 

## Slide 6: symmetrical
 |  | Isc |  |  |  |  | 
 | Distance (um) | 10 mA (A) | 30 mA (A) | 50 mA (A) | 60 mA (A) | 70 mA (A) | 80 mA
1_2 | 4 | -4.172325e-08 | -4.891367e-08 | -5.181501e-08, -4.717407e-08 | -5.114691e-08 | -5.146123e-08 | 
2_3 | 5 | -1.012199e-10 | -9.438017e-11 | -8.044145e-11 | 1.038774e-10 | 4.166429e-10 | 6.736797e-10
3_4 | 6 | -5.615977e-11 | -4.698851e-11 | -7.210920e-11 | -5.644023e-10 | -1.042813e-09 | -1.701184e-09
4_5 | 7 | 1.180674e-10 | 1.274778e-10 | 3.593753e-10 | 8.641631e-09 | 1.490299e-08 | 2.150201e-08
5_6 | 8 | -1.076799e-10 | -7.631213e-11 | -3.168318e-11 | 4.041626e-12 | 2.609445e-11 | -7.274231e-11
 |  | Voc |  |  |  |  | 
 | Distance (um) | 10 mA (V) | 30 mA (V) | 50 mA (V) | 60 mA (V) | 70 mA (V) | 80 mA
1_2 | 4 | 4.540458e-05 | 5.491517e-05 | 5.651731e-05, 5.043709e-05 | 5.562972e-05 | 5.490730e-05 | 
2_3 | 5 | 2.447245e-03 | 2.333769e-03 | 2.103293e-03 | -2.591214e-03 | -8.808171e-03 | -1.179937e-02
3_4 | 6 | 1.333043e-03 | 1.086633e-03 | 1.617421e-03 | 1.117637e-02 | 1.817695e-02 | 2.422859e-02
4_5 | 7 | -1.598908e-03 | -1.667191e-03 | -4.724473e-03 | -7.798635e-02 | -1.043472e-01 | -1.207697e-01
5_6 | 8 | 2.039705e-03 | 1.578559e-03 | 5.893595e-04 | -7.045013e-05 | -4.021542e-04 | 1.123149e-03

## Slide 7: asymmetrical
 |  |  | Isc |  |  |  |  | 
 | L_Distance (um) | R_Distance (um) | 10 mA (A) | 30 mA (A) | 50 mA (A) | 60 mA (A) | 70 mA (A) | 80 mA
1_3 | 2 | 9 |  |  |  |  |  | 
1_3 | 9 | 2 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Isc |  |  |  |  | 
 | L_Distance (um) | R_Distance (um) | 10 mA (A) | 30 mA (A) | 50 mA (A) | 60 mA (A) | 70 mA (A) | 80 mA
1_3 | 2 | 9 |  |  |  |  |  | 
1_3 | 9 | 2 |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Current (mA) | Intensity (uW) | Density (W/cm2) | Density (W/cm2)
10 | 0.117 | 14.89687 | 3.724229
30 | 0.256 | 32.59486 | 8.14874
49 | 1.26 | 160.4278 | 40.10708
49.5 | 1.58 | 201.1714 | 50.293
50 | 4.9-6 | 630.2521 | 157.5635
50.5 | 8 | 1018.589 | 254.6481
51 | 13.5 | 1718.869 | 429.7187
60 | 203 | 25846.7 | 6461.696
70 | 435 | 55385.79 | 13846.49
80 | 672 | 85561.5 | 21390.44
Laser spot size: ~ 1um (< 2um)
0.7854 um2
3.14159 um2

## Slide 10: 12_G12

## Slide 11: 13_G12
Distance between electrodes: 11 um
Left electrode to light: 2 um
Right electrode to light: 9 um

## Slide 12: 13_G23

## Slide 14: 14_G12

## Slide 15: 14_G23

## Slide 16: 14_G34

## Slide 17: 15_G12

## Slide 18: 15_G23

## Slide 19: 15_G34

## Slide 20: 15_G45

## Slide 21: O_1_5

## Slide 22: 16_G12

## Slide 23: 16_G23

## Slide 24: 16_G34

## Slide 25: 16_G45

## Slide 26: 16_G56

## Slide 28: 18_G12

## Slide 29: 18_G23

## Slide 30: 18_G34

## Slide 31: 18_G45

## Slide 32: 18_G56

## Slide 33: 18_G67

## Slide 34: 18_G78

## Slide 36: 23_G23

## Slide 37: 24_G23

## Slide 38: 24_G34

## Slide 40: 25_G23

## Slide 41: 25_G34

## Slide 42: 25_G45

## Slide 44: 26_G23

## Slide 45: 26_G34

## Slide 46: 26_G45

## Slide 47: 26_G56

## Slide 49: 28_G23

## Slide 50: 28_G34

## Slide 51: 28_G45

## Slide 52: 28_G56

## Slide 53: 28_G67

## Slide 54: 28_G78

## Slide 56: 34_G34

## Slide 57: 35_G34

## Slide 58: 35_G45

## Slide 60: 36_G34

## Slide 61: 36_G45

## Slide 62: 36_G56

## Slide 64: 38_G34

## Slide 65: 38_G45

## Slide 66: 38_G56

## Slide 67: 38_G67

## Slide 68: 38_G78

## Slide 70: 45_G45

## Slide 71: 46_G45

## Slide 72: 46_G56

## Slide 74: 48_G45

## Slide 75: 48_G56

## Slide 76: 48_G67

## Slide 77: 48_G78

## Slide 79: 56_G56

## Slide 80: 58_G56

## Slide 81: 58_G67

## Slide 82: 58_G78

## Slide 83: 68_G67

## Slide 84: 68_G78